产品质量监督抽查实施细则

2024 年巩留县食品接触材料 塑料制品产品质量监督抽查实施细则

2024-06-15发布                                             2024-06-21实施

巩留县市场监督管理局

2024年巩留县食品接触材料 塑料制品产品质量监督

抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产、销售、使用单位的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量见表 1。

表1  抽样数量

| 序号 | 产品分类 | 产品单元 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装膜袋类 | 非复合膜袋 | 膜类产品：每批次产品抽取样品3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2，其中2份作为检验样品，1份作为备用样品。 保鲜膜类产品：每批次产品抽取样品 3 卷，其中 2 卷作为检验样品，1 卷作为备用样品。袋类产品：每批次产品抽取样品从3 箱中抽取60个，其中40个作为检验样品，20个作为备用样品。 |
| 2 | 包装膜袋类 | 复合膜袋 | 膜类产品：每批次产品抽取样品3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2，平均分为2份，其中1份作为检验样品，1份作为备用样品。袋类产品：每批次产品抽取从 3 箱中分别抽取30个×2，平均分为2份，其中30个×3作为检验样品，30 个×3作为备用样品。 |
| 3 | 包装膜袋类 | 编织袋 | 每批次产品抽取样品 20 条，其中 10 条作为检验样品，10 条作为备用样品。 |
| 4 | 包装容器类 | 容器 | 5L以下的容器：每批次产品抽取样品50个，其中30个作为检验样品，20个作为备用样品。 5L及5L以上的容器：每批次产品抽取样品30个，其中20个作为检验样品，10个作为备用样品。 |
| 5 | 工具类 | 工具 | 每批次产品抽取不少于2份最小销售独立包装， 每份样品抽样数量不少于50只（个），其中1份作为检验样品，1份作为备用样品。每份样品质量应不少于100g且与食品接触面的最小表面积应不小于10dm2（若最小销售包装不是40只（个）的整数倍，需按采样数折算，保证检样不少于50只（个），备样不少于50只（个），避免损坏原包装）。 |
| 注：产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整。 |  |  |  |

2． 检验依据

表2

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.7－2016 |
| 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2－2016 |
| 3 | 重金属（以 Pb 计） | GB 31604.9－2016 |
| 4 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3． 判定规则

3.1 依据标准

GB 4806.7－2016 食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

_______________________________________________________________________________