2026年巩留县外墙保温材料

产品质量监督抽查方案

2026年巩留县外墙保温材料

产品质量监督抽查方案

一、抽样方式

（一）抽样领域

巩留县行政区域内外墙保温材料产品生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽取产品为：绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）。

- 抽样型号或规格

外墙保温材料抽样样品尺寸和数量见表1。

表1 外墙保温材料抽样样品尺寸和数量

| 序号 | 产品名称 | 燃烧性能等级 | 每批次抽样样品尺寸 | 每批次抽样样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS） | B1级或B2(D)级 | 随机抽取长度不小于900mm，宽度不小于500mm，厚度不小于50mm的产品。 | 同一批次产品中抽取样品不少于10m2，其中至少2块（不少于1.44m2）为检验样品，2块（不少于1.44m2）为备用样品。 |
|  |  | B2（E）级或B3级 |  | 同一批次产品中抽取样品不少于10m2，其中至少2块（不少于1.44m2）为检验样品，2块（不少于1.44m2）为备用样品。 |
| 2 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） | B1级或B2(D)级 | 随机抽取长度不小于900mm，宽度不小于500mm的产品。 | 同一批次产品中抽取样品不少于10m2，其中至少2块（不少于1.44m2）为检验样品，2块（不少于1.44m2）为备用样品。。 |
|  |  | B2（E）级或B3级 |  | 同一批次产品中抽取样品不少于10m2，其中至少2块（不少于1.44m2）为检验样品，2块（不少于1.44m2）为备用样品。 |

（三）样品要求

1.绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）样例见图1。

图1 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）样例

绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）按绝热性能分级为2级：033级、037级。

绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）按燃烧性能分为2级：B1级、B2级。

绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）本次抽查样品标记方法：

产品名称-压缩强度等级-燃烧性能等级-绝热性能等级

2.绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）样例见图2。

图2 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）样例

绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）按燃烧性能分为2级：B1级、B2级。

绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）按绝热性能分为3级：024级、030级、034级。

绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）本次抽查样品标记方法：

产品名称-压缩强度等级-阻燃等级-绝热等级

（四）抽样形式

在生产企业成品库内或销售企业待销的产品中，随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式证明合格的产品。生产企业抽样时，同一个受检单位抽取不超过2个不同规格的产品。实体店抽样时，原则上同一个受检单位抽取不超过3个不同生产单位的产品。

随机数一般可使用随机数表等方法产生，具体操作见GB/T 10111-2008 《随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序》标准要求。

（五）检验样品获取方式

检验样品与备份样品均以购买的方式获取。抽取样品的单价按照该产品的出厂价核算，样品数量按实际抽取的样品质量核算；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

备份样品封存于受检单位。

二、企业生产规模划分

本次抽查对生产企业做规模划分，规模划分按照国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法》进行划分，见表2。

表2 生产企业规模划分方法

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |

注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

## 流通领域不进行规模划分。

三、产品管理情况

绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）。产品未实施行政许可、市场准入等相关资质管理，目前仅开展绿色建材产品认证，其认证性质为自愿性产品认证。

四、抽查产品的标准体系状况

绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）产品执行国家标准GB/T 10801.1-2021《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）》，该标准于2022年3月1日实施，与GB/T 10801.1-2002相比较对产品分类做了调整；删除了氧指数测定；更改了状态调节和试验的相对湿度；增加了规格尺寸和允许偏差的相关要求等。GB/T 10801.1-2025《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）》，该标准于2025年12月31日发布，2026年07月01日实施，与GB/T 10801.1-2021《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）》相比：更改了范围、分类、外观要求、规格尺寸和允许偏差中长度和宽度的要求、物理力学性能、尺寸稳定性的指标要求、燃烧性能、时效和试验环境状态调节、更改了外观、压缩性能的测试方法；增加了热阻指标要求、增加了尺寸稳定性、吸水率对样品不同厚度的测试方法；删除了B3级等。

绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）产品执行国家标准GB/T 10801.2-2018《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》，主要指标有：物理力学性能、绝热性能和燃烧性能等。该标准于2018年12月28日发布，2019年07月01日实施，较2002版标准类别中增加了燃烧性能分级和绝热性能分级。GB/T 10801.2-2025《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》，该标准于2025年12月31日发布，2026年07月01日实施，与GB/T 10801.2-2018《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》相比：更改了范围、类别、产品标记、物理力学性能、燃烧性能、标签或使用说明书要求、包装要求、运输和储存要求；增加了术语和定义、规格尺寸中的厚度范围、数据修约、增加了X1200、W100产品的指标要求、增加了外观测试方法、增加了水蒸气透过系数和绝热性能测试方法制样要求等。

五、样品处置

（一）封样

抽样人员应当采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样，并由抽样人员和受检单位代表分别在检验样品、备用样品及抽样单上签字确认。

（二）样品保存及运送

样品保存、运送过程中不可重压或与锋利物品碰撞，不宜露天长期暴晒，远离火源，不能与化学药品接触。

（三）样品送达和检查

检验样、备用样均以购买的方式获取，备用样封存与检验机构。检测机构在样品接收时应进行样品登记，查验封条是否完好，寄递包装、样品包装是否损坏，如发现包装破损，应及时确认样品损坏情况，检查是否影响检测工作，做好记录，确认样品与抽样单中的记录是否相符。对检验样品、备用样品进行唯一标识后入库。

（四）现场取证

抽样人员应对抽样现场、贮存环境、样品标识、库存数量等进行拍照或摄像记录，对抽查样品状态及其他可能影响抽查结果的情形，采用拍照方式进行现场取证，并将照片保留24个月。现场取得的证据包括：

1.企业外观照片，若企业悬挂名称的，应包含在照片内；

2.企业营业执照复印件或照片；

3.抽样人员抽取样品照片，应包含有抽样人员和样品信息（拍摄被抽产品批的编号、随机数产生、按随机数从不同部位抽取样品、封样的过程等）；

4.被抽查产品的贮存环境、库存数量等通过拍照或者录像的方式留存证据；

5.从不同部位抽取的含有外包装的样品照片（照片上可基本反映产品信息）；

6.查验抽查样品完好性，拍摄样品外观（正面、侧面等角度）、标识或铭牌（若有）、合格证、随机部件等照片；

7.封样完毕后，所封样品码放整齐后的外观照片和封条近照；

8.同时包含所封样品、抽样人员(两名)和被抽查企业人员的照片；

9.受检单位相关人员在《产品质量监督抽查/复查抽样单》上确认签字的照片；

10.每家企业至少拍摄清晰照片为9-10张；

11.抽样工作实施过程，如采用全程视频，则无需拍照，只需在上述节点保证清晰画面即可。

- 六、检验应注意的问题及检验结论

- 检验应注意的问题

1.检验样品测定前需满足样品陈化时间的要求。

2.导热系数的测定有防护热板法和热流计法，本次监督检验只选仲裁法：防护热板法。

3.样品检验项目和检验方法按《2026年巩留县外墙保温材料产品质量监督抽查实施细则》执行。

（二）检验结论

1.经抽样检验，所检项目符合GB/T 10801.1-2021或GB/T 10801.1-2025标准，依据《2026年巩留县外墙保温材料产品质量监督抽查实施细则》，判定为未发现不合格。

2.经抽样检验，xx项目不符合GB/T 10801.1-2021或GB/T 10801.1-2025标准，依据《2026年巩留县外墙保温材料产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品不合格。

3.经抽样检验，所检项目符合GB/T 10801.2-2018或GB/T 10801.2-2025标准，依据《2026年巩留县外墙保温材料产品质量监督抽查实施细则》，判定为未发现不合格。

4.经抽样检验，xx项目不符合GB/T 10801.2-2018或GB/T 10801.2-2025标准，依据《2026年巩留县外墙保温材料产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品不合格。

七、工作分工

按照巩留县市场监督管理局文件实施抽样检验工作，抽样任务由招商新疆质量检测技术研究院有限公司承担，采取抽检分离方式，抽样人员不得参与检验工作。 抽样检验计划表3。

表3  抽样检验计划表

| 产品名称 | 生产领域拟抽查批次数（批）+ 流通领域拟抽查批次数（批） | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作 完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙保温材料 | 1 | 35 | 60 |

八、进度要求

根据巩留县市场监督管理局文件要求，明确各阶段工作的时间节点见表4。

表4抽样检验工作进度要求

| 时间安排 | 工作安排 |
| --- | --- |
| 任务部署后5日内 | 抽样前准备工作 |
| 以任务部署文件为准 | 实施抽样 |
| 整体抽样工作结束后的1个检验完成周期内 | 实施检验 |
| 检验工作完成5日内 | 检验报告及结果通知发放 |
| 汇总上报（具体时间以通知文件为准） | 结果上报 |

九、其他注意事项

1.产品质量监督抽查/复查通知书由被抽样生产者负责人签名,加盖受检单位公章（特殊情况可用质检章或合同章代替，但应同受检单位名称一致）。

2.抽样过程中抽样人员应按要求填写产品质量监督抽查通知书、样品确认通知书、企业拒检认定表（有拒检）、抽样现场记录表等。

3.本次监督抽查抽样方法、检验依据、检验项目、判定规则按依据《2026年巩留县外墙保温材料产品质量监督抽查实施细则》执行。