2026年巩留县建筑防水卷材

产品质量监督抽查方案

2026年巩留县建筑防水卷材

产品质量监督抽查方案

一、抽样方式

（一）抽样领域

巩留县行政区域内外墙保温材料产品生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽取产品为：弹性体改性沥青防水卷材。

（二）抽样型号或规格

抽取样品应为同一生产企业生产的同一类型、同一型号规格、同一批次的产品，优先抽取库存量最大的产品。

（三）样品要求

本次抽查的弹性体改性沥青防水卷材样例如图1

弹性体改性沥青防水卷材

图1  抽查建筑防水卷材典型图示

本次监督抽查的建筑防水卷材种类见表1。

表1  抽查产品种类及执行标准

| 抽查产品种类 | 执行标准 |
| --- | --- |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | GB 18242-2008 GB/T 18242-2025 |

（四）抽样形式

在生产企业成品库内或销售企业待销的产品中，随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式证明合格的产品。生产企业抽样时，同一个受检单位抽取不超过2个不同规格的产品。实体店抽样时，原则上同一个受检单位抽取不超过3个不同生产单位的产品。

以同一类型、同一规格10000㎡为一批，不足10000㎡时亦可作为一批，最少抽样基数不低于100㎡且不少于10卷。将卷材切除距外层卷头2.5m后，顺纵向切取全幅卷材试样两块，一块检验用，另一块为备用样。每块长度为2.5m（其中1m为单项复验样）。

随机数一般可使用随机数表等方法产生，具体操作见GB/T 10111-2008 《随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序》标准要求。

（五）检验样品获取方式

检验样品与备份样品均以购买的方式获取。抽取样品的单价按照该产品的出厂价或者销售价格核算，样品数量按实际抽取的样品量核算；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

备份样品封存于受检单位。

二、企业生产规模划分

企业生产规模按照国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法》进行划分，见表2。

表2  生产企业规模划分方法

| 行业 名称 | 指标名称 | 计量 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |

注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

## 流通领域不进行规模划分。

三、产品管理情况

2019年9月，国务院印发《关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定》。《决定》指出，经研究论证，国务院决定，压减工业产品生产许可证管理目录，取消包括建筑防水卷材在内的13类工业产品生产许可证管理，对其中涉及安全、健康、环保的，转为强制性产品认证，认证费用由财政负担，对取消生产许可证管理的产品加强后续监管。

四、抽查产品的标准体系状况

建筑防水卷材没有相关的ISO国际标准，国外主要是先进国家的相关产品标准，我国的建筑防水卷材产品标准主要是参考美国ASTM和欧洲EN标准来制定的。GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》规定主要检测项目有：可溶物含量、低温柔性、不透水性、耐热性、拉力、延伸率、热老化、渗油性等。与GB 18242-2000《弹性体改性沥青防水卷材》相比，主要增加了热老化、接缝剥离强度、钉杆撕裂强度等项目，删除了撕裂强度，对试验方法进行了修订。

GB/T 18242-2025《弹性体/塑性体改性沥青防水卷材》该标准于2025年10月31日发布，2026年05月01日实施，与GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》相比：删除了玻纤增强聚酯胎(PYG)分类;更改了原材料要求;删除了单位面积质量;删除了可溶物含量(5mm)的指标;更改了不透水性、热空气老化、人工气候加速老化的指标;增加了搭接缝不透水性、接缝剥离强度(热处理、浸水处理)、闪点、燃烧性能、总铅含量的指标;更改了可溶物含量、渗油性、人工气候加速老化的试验方法。

五、样品处置

（一）封样

卷材样品在裁好时应及时对该样品的进行标识(检验样/备份样)，样品宜采用硬质芯卷取包装，封条“十”型缠绕后，用透明胶带缠绕封条以防破损。封条上应有抽样人员、被抽样生产企业代表签字确认信息、抽样机构盖章、被抽样生产企业盖章及抽样日期、检验样/备份样等标识。

（二）样品保存及运送

抽样人员应将所抽样品及抽样文书等资料邮寄或送达指定检验机构。

（三）样品送达和检查

检测机构在样品接收时应进行样品登记，查验封条是否完好，寄递包装、样品包装是否损坏，如发现包装破损，应及时确认样品损坏情况，检查是否影响检测工作，做好记录，确认样品与抽样单中的记录是否相符。对检验样品进行唯一标识后入库。

（四）现场取证

抽样人员应对抽样现场、贮存环境、样品标识、库存数量等进行拍照或摄像记录，并适时编制抽样过程的音频和录像记录清单。对抽查样品状态及其他可能影响抽查结果的情形，采用拍照方式进行现场取证，并将照片保留24个月。现场取得的证据包括：

1.被抽样生产者经营场所外观照片，若悬挂名称的，应包含在照片内；

2.被抽样生产者营业执照复印件或照片；

3.抽样人员抽取样品照片，应包含有抽样人员和样品信息（拍摄被抽产品批的编号、随机数产生、按随机数从不同部位抽取样品、封样的过程等）；

4.被抽查产品的贮存环境、库存数量等通过拍照或者录像的方式留存证据；

5.从不同部位抽取的含有外包装的样品照片（照片上可基本反映产品信息）；

6.查验抽查样品完好性，拍摄样品外观（正面、侧面等角度）、标识或铭牌（若有）、合格证、随机部件等照片；

7.封样完毕后，所封样品码放整齐后的外观照片和封条近照；

8.同时包含所封样品、抽样人员(两名)和被抽查企业人员的照片；

9.被抽样生产者相关人员在《产品质量监督抽查/复查抽样单》上确认签字的照片；

10.每个被抽检对象至少拍摄清晰照片为9-10张；

11.抽样工作实施过程，如采用全程视频，则无需拍照，只需在上述节点保证清晰画面即可。

- 检验应注意的问题和检验结论

（一）检验应注意的问题

检验结果数值修约按相关产品标准规定执行。

检验出不合格项目时应对不合格样品进行影像记录或拍摄照片。

检验后样品保存注意事项：样品的存放应确保样品的物理、化学性状不被破坏。

- （二）检验结论

1.经抽样检验，所检项目符合GB 18242-2008或GB/T 18242-2025标准，依据《2026年巩留县建筑防水卷材产品质量监督抽查实施细则》，判定为未发现不合格

2.经抽样检验，XX项目不符合GB 18242-2008或GB/T 18242-2025标准，依据《2026年巩留县建筑防水卷材产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品不合格。

七、工作分工

按照巩留县市场监督管理局文件实施抽样检验工作，抽查任务由招商新疆质量检测技术研究院有限公司承担，采取抽检分离方式，抽样人员不得参与检验工作。抽样检验计划见表3。

表3  抽样检验计划表

| 产品名称 | 生产领域拟抽查批次数（批）+ 流通领域拟抽查批次数（批） | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作 完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | 2 | 35 | 60 |

八、进度要求

根据巩留县市场监督管理局文件要求，明确各阶段工作的时间节点见表4。

表4  抽样检验工作进度要求

| 时间安排 | 工作安排 |
| --- | --- |
| 任务部署后5日内 | 抽样前准备工作 |
| 以任务部署文件为准 | 实施抽样 |
| 整体抽样工作结束后的1个检验完成周期内 | 实施检验 |
| 检验工作完成10日内 | 检验报告及结果通知发放 |
| 汇总上报（具体时间以通知文件为准） | 结果材料汇总和总结上报 |

九、其他注意事项

（一）产品质量监督抽查/复查通知书由被抽样生产者负责人签名,加盖受检单位公章（特殊情况可用质检章或合同章代替，但应同受检单位名称一致）。

（二）抽样过程中抽样人员应按要求填写产品质量监督抽查通知书、样品确认通知书、企业拒检认定表（有拒检）、抽样现场记录表等。

（三）本次监督抽查抽样方法、检验依据、检验项目、判定规则按《2026年巩留县建筑防水卷材产品质量监督抽查实施细则》执行。